Норми використання

будівельних матеріалів при проведенні поточних ремонтів

(згідно з одиничними розцінками ресурсних елементних кошторисних норм, затверджених наказом ДержбудуУкраїни від 14.09.2000 р.та введеними в дію з

01.10.2000 р)

Малярні роботи

|  | Вид робіт | обгрунтування (одинич на роз цінка) РЕКН | білило густотерте цинк. (кг) | Оліфа (кг) | фарба олійна кольорова (кг) | Сурик або земл. фарба (кг) | лак (кг) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Олійне фарбування (на 100 м2 поверхні) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -стін з розбіленим колером | 12-7-2 | 7,0 | 5,1 | 17,9 |  |  |  |
|  | -стель (білилом) | 12-8-5 | 22,1 | 5,9 | 0,1 |  |  |  |
|  | -внутрішніх вікон (білилом) | 12-9-5 | 21,9 | 4,6 | 1,0 |  |  |  |
|  | -вікон з боку фасадів | 12-24-3 | 0,6 | 4,6 | 19,3 |  |  |  |
|  | -дверей (білилом) | 12-10-5 | 21,4 | 5,1 | 0,1 |  |  |  |
|  | -дверей розбіленим колером | 12-10-2 | 0,6 | 5,1 | 19,2 |  |  |  |
|  | -підлог | 12-11-2 |  | 2,4 | 17,2 |  |  |  |
|  | -фасадів | 12-22-2 | 11,8 | 11,1 | 0,8 |  |  |  |
|  | -штахетних огорож | 12-63-1 |  |  | 13,2 |  |  |  |
|  | Покриття та фарбування лаками і спепсумішами: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -підлог | 12-46-1 |  |  |  |  | 11,0 |  |
|  | -дверей | 12-48-3 |  |  |  |  | 11,0 |  |
|  | Фарбування суриком метал.поверхонь за 1 раз |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ґрат та огорож | 12-32-7 |  | 2,84 |  | 11,2 |  |  |
|  | -водостічних труб | 12-32-8 | 0,5 | 4,06 |  | 16,0 |  |  |
|  | -металевої покрівлі | 12-57-1 |  | 3,6 |  | 23,8 |  |  |
|  | Площу поверхні заповнення вікої застосуванням до площі заповнен | іних і дверних прорізів, які фарбуються ня за зовнішнім обводом коробок перех | , слід визнвчати із ідних коефіцієнтів |  |
|  |  | по таблиці: |  |  |
|  | Характеристика заповнек.ія | Матеріал стін |  | Склад заповнення | Коефіцієнт до площі заповнень прорізів |  |
|  |  |  |  |  | Кількість рам |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  | ] | Віконні прор | ізи житлових і громадських будівель |  |  |
|  |  | Роздільні рами |  |  |
|  | 1.3 підвіконною дошкою | кам"яні |  | Коробка, рама, підвіконна дошка | 1 | 5 | 2,8 |  |
|  | 2.3 підвіконною дошкою | дерев"яні |  | Те саме, з наличниками з двох сторін | 2 | 2 | 3,5 |  |

| З.Без підвіконної дошки | кам"яні | Коробка, рама |  | 1,2 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спарені рами |  |
| 4.3 підвіконною дошкою | кам"яні | Коробка, рама, підвіконна дошка |  |  | 2,5 |
| 5.Без підвіконної дошки | кам"яні | Коробка, рама |  |  | 2,2 |
| Фрамуги, вітрини |  |
| 6. Фрамуги | перегородки | рама, наличники з ддвох сторін |  | 1,6 |  |
| Дверні прорізи |  |
| 7.Глухі дверні полотна | кам"яні | Коробка, полотно |  | 2,4 |  |
| 8.Те саме | дерев"яні | Те саме з налични-ками з двох сторін |  | 2,7 |  |  |
| 9. Те саме | Перегородки | Те саме з налични-ками з двох сторін |  | 2.7 |  |  |
| 10.Засклені дверні полотна | Кам"яні | Коробка, полотно |  | 1,8 |  |
| 11. Те саме | Перегородки | Те саме з налични-ками з двох сторін |  | 2,1 | - |
| вид робіт | обгрунт уван-ня | фарба водоем ульс (кг) | крейда (кг) | клей (кг) | шпаклівка (кг) | мило (шт) | вапн 0 (кг) | олі фа (кг) |
| Фарбування водно-емульсій-ними сумішами на 100м2 поверхні: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -стін | 12-17-2 | 67,0 | 12,0 | 2,43 | 64,0 | 3,2 |  |  |
| -стель | 12-18-2 | 67,0 | 12,0 | 2,43 | 68,0 | 3,2 |  |  |
| Фарбування фасадів вапняними су-міішами на 100м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -по штукатурці | 12-19-2 |  |  |  |  |  | 18,2 |  |
| -по цеглі | 12-19-5 |  |  |  |  |  | 23,2 |  |
| Вирівнювання штукатурки (триразове) всередині будівлі шпаклівкою (типу" Бетоніт") для наступного фарбування та під шпалери | 11-60-2 |  |  |  | 36 |  |  | 10 |